1.Каковы достоинства литья, как метода формообразования изделий.

Литье позволяет достаточно дешево и быстро получить детали как простой так и сложной формы. Целый ряд изделий может быть изготовлен только методом л.:коленчатые валы, литые корпуса двигателей и турбин, станины.

2. Перечислите известные вам способы литья.

1-Литье в ПГФ;2-Спец.способы литья(л.в спекаемые оболочк. формы;л.в пост.Ме формы(кокель);л.по выплавляемым моделям;л.под давлением;центробежное л.;л.выжиганием;суспензионное л.)

3. Какие материалы обеспечивают огнеупорность РАЗОВЫМ литейным формам.

Песок – огнеупорный наполнитель(кварцевый,церконевый)

4. Что применяют в качестве связующего в формовочных смесях при литье в ПГФ.

Глина-связующее(водное),бывает двух сортов:калиновая и бентонит.

5. Что включает в себя модельный комплект, применяемый при литье в ПГФ.

Опока в которой находится формовочная смесь и литниковая система: литник, литниковая чаша, шлакоуловитель, питатели, выпор.

6. Назовите основные операции технологического процесса литья в ПГФ

1)Изготовление формовочного комплекта; 2)приготовление формовочной и стержневой смесей; 3)Изготовление лит.формы(формовка); 4)Подготовка шихтовых м-лов и плавка Ме; 5)Заливка формы,охлажд.отливки,ее извлечение из формы; 6)обрубка летниковой системы,зачистка; 7)Терм.обр.отливки.8)Контроль

7. Что такое формовка? Какие виды формовки применяются при изготовлении разовых литейных, форм из ПГ формовочных смесей.

Формовка-изготовление литейной формы. Обычно машинная формовка, если необходимо формовать оч.большую деталь,то ее необходимо расчленить,формовать,а затем соеденить сваркой

8. Перечислите основные литейные свойства.

1)Жидкотекучесть 2)Усадка 3)Склонность к ликвации 4)трещиностойкость 5) Газонасыщенность.

9. Что такое жидкотекучесть, как определяется на практике, какова размерность этой величины.

Жидкотекучесть-спос. Ме в жидк.фазе течь по каналам загатовки(главн.св-во).Техн.проба:1)Прутиковая проба,спиральная, U-образная.(L-[мм])

10. Что такое усадка? Назовите причины вызывающие усадку материал в литом изделии.

Изменение объема и размеров при затвердевании и охлаждении Ме. Объективная реальность Vуд=1/р

11. Что такое ликвация? Какие виды ликвации вы знаете.

Хим.неоднородность,1)дендритная-неоднородность в пределах одного зерна(устр.отжигом) и 2)зональная(оч.трудно устраняется)

12. Что такое стержневые знаки на моделях, какую функцию они выполняют.

Стержн.знаки-часть стержня с помощью кот.он крепится. Знаковые части модели больше стержневого знака на велечину зазора между стержнем и формой в месте крепления. Для расширения стержня из-за нагрева

13. Назовите причины, вызывающие возникновение остаточных внутренних напряжений в отливках.

Усадка->усадочные эфекты.

14. Почему конические стержневые знаки предпочтительней цилиндрических для вертикальных стержней.

Вертикальный стержень нужно ставить на конические знаки,для простоты извлечения.

15. Метод "световых лучей" /или метод теней/, с какой целью его применяют.

Используется для проверки на возможность извлечения модели из формы по отсутствию теневых уч-ков при освещении дет.световым потоком перпенд.плоскости разъема

16. Какие стержни разрешается устанавливать на одном знаке.

Короткие вертикальные стержни разрешается ставить на одном массивном знаке. У короткого стержня l<=2d.

17. Каково назначение литейных уклонов; что отличает конструктивные уклоны от формовочных.

Назначение литейных уклонов – обеспечить беспрепятственное извлечение модели из формы. Конструктивные уклоны – небольшие уклоны, предусматриваемые конструктором. Формовочные – уклоны, искажающие конфигурацию детали при производстве. Их убирают фрезерованием.

18 Принцип направленного затвердевания - для чего его применяют, Как осуществить его реализацию на практике.

Принцип направленного затвердевания состоит в направленной и равномерной кристаллизации сплава. Необходим для предупреждения усадочных раковин и рыхлости в массивных отливках. Направления в которых увеличиваются диаметры вписанных окружностей соответствует направлению кристаллизации отливок. Осуществляется за счет: расположения наиболее массивной части отливки и мест скопления металла в верхней части формы, питания нижних слоев за счет вышележащих слоев и прибылей, вертикального расположения цилиндрических поверхностей и протяженных плоскостей отливки, расположение ответственных (по точности и чистоте) поверхностей отливки в нижней части формы и одной полуформе.

19. Что такое тепловые узлы в отливках, и какие неприятные последствия они вызывают.

Тепловой узел – массивные скопления металла в отливке. В них образуются усадочные раковины, рыхлые и пористые структуры.

20. Метод "вписанных окружностей" или метод "выкатывания шарика"/ с какой целью его применяют литейщики.

Метод вписанных окружностей – прибыль будет работать эффективно, если окружность, вписанная в тепловой узел, может свободно прокатиться в прибыльную часть снизу вверх. Этот метод позволяет предупредить усадку и убрать её вредное влияние на отливку.

21. Что такое прибыль, с какой целью применяется в литейной практике. Дайте определение предельной прибыли.

Прибыль – технологический напуск металла (дополнительный резерв с расплавленным металлом). Она необходима, чтобы  предупредить усадку и убрать её вредное влияние на отливку.

Предельная прибыль – прибыль, увеличение размеров которой не приводит к повышению качества отливки.

22. Виды литниковых систем, их достоинства и недостатки.

Виды литниковых систем (ЛС): заливка сверху – наиболее простой и  низкокачественный способ, применяется, если высота падения металла не более 200мм (иначе падающая струя разрушит форму), заливка в плоскость  разьема, заливка снизу (сифонная ЛС) – обеспечивает отсутствие корольков (застывших брызг металла), ярусная ЛС, вертикально-щелевая.

23. Принцип работы шлакоулавителя /трапецевидной формы/ в литниковой системе литейной формы для чугунного литья.

Шлакоуловитель - канал в плоскости разъёма литейной формы, предназначенный для задержания шлака и других неметаллических включений и для подачи металла к питателям. Т.к. шлак легче металла, то он скапливается в верхней части шлакоуловителя и придавливается снизу металлом. Оставшийся чистый металл идет в питатель.

24. Чем руководствуются при выборе разъема модели /формы/.|

При выборе плоскости разъема руководствуются следующими принципами: обеспечить свободное извлечение модели из формы; совпадать с наибольшей плоской поверхностью отливки; плоскость разъема перпендикулярна минимальному габариту; совмещена с осями симметрии отливки; расположение большей части отливки в одной из полуформ (предпочтительно в нижней); форма, по возможности, должна иметь одну поверхность разъема, желательно плоскую горизонтальную, оказывать наименьшее влияние на точность отливки при возможных перекосах полуформ относительно друг друга.

25. Почему стремятся всю отливку располагать в одной /нижней/ полуформе.

При расположении в двух полуформах уменьшается точность отливки. В нижней полуформе металл более чистый.

26. Какой элемент формы называют подвесным "болваном".

Подвесной болван – консольная часть самой формы (выступ формы)

27. Одной из основных экономических характеристик литейного производства является - "выход годного". Что это такое?

Выход годного – показатель использования металла. Характеризует расход металла. ВГ= Мотл / M; Мотл – масса отливки;

М – затраченный металл.

28. Какой из подвесных "болванов" верхний или нижний разрешается выполнять более протяженным и почему?

Наиболее протяженным разрешается выполнять нижний болван. На нижний действует меньшая нагрузка (верхний - 0.3 D, нижний – 1 D основания, диаметр вписанной в основание окружности).

29. В чем сущность способа литья в спекаемые оболочковые формы.

Литье в спекаемые оболочковые формы - процесс получения отливок из расплавленного металла в формах, изготовленных по горячей модельной оснастке из специальных песчано-смоляных смесей с термореактивными связующими материалами.

30. Какое связующее и в каком количестве используют в оболочковом литье.

Термореактивные смолы. Фенолформальдегидная смола. 3-7%

31. Почему литье в оболочковые формы является одним из самых высоко производительных методов литья.

Производство литейной формы занимает мало времени, не требует большой трудоемкости, имеет низкий расход формовочных материалов и возможность складирования готовых форм.

32. Практика предпочитает сложные по конфигурации отливки /например цилиндр компрессора или двухтактного двигателя с воздушным охлаждением/ изготавливать литьем в оболочковые формы. Объясните почему?

Литье в спекаемые оболочковые формы имеет минимальный процент брака для сложных по конфигурации отливок (обеспечивается высокой податливостью формы), обладает высокой размерной точностью и качеством поверхности.

33. Перечислите достоинства и недостатки литья в спекаемые оболочковые формы.

Достоинства: высокая размерная точность и качество поверхности, низкий расход формовочных материалов, низкая трудоемкость изготовления литейной формы, возможность складирования готовых форм, минимальный процент брака для сложных по конфигурации отливок (связано с большой податливостью формы).

Недостатки: ограниченность размеров и масс, сложная и дорогая технологическая оснастка, более дорогие формовочные материалы,  высокая газотворность формы (смола сублимируется или горит, с образованием газообразных фракций)

34. Почему в качестве связующего в оболочковом литье применяю термореактивные смолы и не применяют термопластичных?

Применяют термореактивные искусственные смолы, например, пульвербакелит т.к. эта смола сначала при температуре 60— 70° С размягчается, а затем при 200° С расплывается и, наконец, при 300—400° С твердеет и переходит в необратимое состояние.

35. Чем плакированные песчаносмоляные смеси лучше простых механических?

Песчаносмоляные смеси применяют для устранения эффекта сипорации , а также для уменьшения габоритов и увеличения прочности

36 Чем вызвана высокая газотвороность оболочковых форм и как борются на практике с вредными последствиями этого явления.

В процессе заливки формы металлом органические материалы, входящие в состав формовочной смеси (связующие, опилки), сгорают и выделяют газы, влага испаряется и образует большое количество паров. Способность смеси выделять газы при заливке называется газотворностью. Она определяется количеством газов, выделяющихся из 1 кг смеси. Образующиеся газы, пары и воздух стремятся выйти из формы через поры формовочной смеси . Поэтому она должна иметь достаточную газопроницаемость.

37. С какой целью в технологии оболочкого литья применяют 3-х процентный раствор каучука СКТ в уай-спирте?

3-х процентный раствор каучука СКТ в уай-спирте применяется как разделитель, который необходим чтобы снять форму

38. В чем сущность литья по выплавляемым моделям

Процесс литья заключается в изготовлении моделей из легкоплавкого материала, покрытия моделей тонкой огнеупорной оболочкой , выплавление модельного материала из огнеупорной оболочки и заливки освободившейся от моделей полости металлом.

В процессе литья по выплавляемым моделям применяют две формы. Первую форму используют для изготовления моделей, вторая форма - это литейная изготовляемая на основе мелкого песка и связующего вещества.

39. Перечислите достоинства и недостатки способа литья по удаляемой (выплавляемой, выжигаемой) модели

«-» большое выделение сажи

«+» очень твёрдая модель???????????? (у михи в конспекте не понятно)

40. Как решают проблему заполняемости формы при изготовлении сложных тонкостенных отливок литьем по выплавляемым моделям?

Из-за того что этот способ литья очень дорогой отливка не складируется, заливка производиться сразу в горячую форму, что повышает текучесть металла

41.Какие требования предъявляются к модельным составам для изготовления выплавляемых моделей.

Необходима что бы у модельного состава была высокая температура плавления 50-800С, малый коэффициент теплового расширения, малая усадка, невысокая стоимость и не дефицитность

42. Модельный блок собран: что делать дальше, чтобы получить литейную форму по технологии литья по выплавляемой модели?

Дальше необходимо приготовить жидкую огнеупорную смесь (суспензию) - нанести огнеупорную смесь на модельный блок – наращивание толщины слоя крупной фракцией песка на пескосыпе или в псевдокипящем слое – сушка каждого слоя на воздухе или в шкафах – удаление легкоплавкой модели – прокаливание полученной оболочки в контейнере или без него – заливка литейного сплава в предварительно подстуженнюй форму – извлечение отливки из формы с помощью разрушения или выщелачивания – термообработка - контроль

43. почему литейные формы, изготовленные по выплавляемым моделям, не складируются, а сразу же заполняют сплавом?

Этот метод литья хорошо автоматизирован, по этому нет необходимости остужать литейную форму, отправляя ее на склад, чтобы потом забирая ее от туда затрачивать некоторые экономические усилия, необходимые для ее нагрева, для наполнения модели расплавом.

44. Чем обусловлены ограничения по габаритам и массе отливки, изготавливаемых литьем по выплавляемым моделям?

литье по выплавляемым моделям это дорогой и точный метод литья, при больших габаритов и массе отливок точность теряется метод становится нецелесообразным

45 Для чего применяют гидролизованный этилсиликат в технологии литья по выплавляемым моделям?

Для повышения прочности и термостойкости оболочковых форм исследован состав суспензии на основе гидролизованного этилсиликата

46 Почему литейная форма, изготовленная по выплавляемой модели, обладает высокой жаропрочностью

Т.к. при производстве мы окунаем легкоплавкую модель в огнеупорную смесь далее в связующий раствор, далее наращиваем слой песка (так повторяем 7-10 раз наращивая слой за слоем)

47. Литые заготовки, изготовленные литьем по выплавляемым моделям, один из самых дорогих в производстве, а детали, изготовленные из этих заготовок, оказываются дешевле. Почему это так?

Потому что очень трудоемкая и дорогая технология изготовления заготовок, в отличие от изготовления деталей из этих заготовок. По одной заготовки можно отлить целую серию деталей.

48. Назовите способ литья, в котором выход годного не превышает 10%.

Литьё выжиманием.

49. Что такое кокиль?

Кокиль - это металлическая форма, имеющая защитную огнеупорную облицовку на рабочей поверхности

50. Перечислите достоинства и недостатки кокильного литья.

+1.Плотня мелкозернистая литая стр-ра, высокие мех св-ва литого металла. 2. Высокая размерная точность, хорошая чистота поверхности. 3. Высокий выход годного (80-85%). 4. Малая трудоёмкость, высокая производительность 5. Снижение формовочных материалов 6. Механизация, автоматизация.

-1.Высокая трудоемкость(стоимость) изготовления литейной формы. 2. Трудность получения тонкостенных отливок 3. Затруднённая усадка, образование горячих трещин. 4. Отбел с поверхности 5. Трудность удаления газа из формы.

51. Каково назначение кокильных облицовок и кокильных красок?

Кокильная облицовка служит в качестве огнеупорного теплоизоляционного покрытия, кокильные краски защищают от пригара.

52. Чем вызван предварительный подогрев кокиля перед заливкой.

Кокиль нагревают до рабочей температуры, для уменьшения температурного перепада при литье.

53. Почему скифы, владевшие технологиями литья в ПГФ и по выплавляемым моделям, втулчатые наконечники для стрел предпочитали отливать в кокиль?

Отливки получаются одинаковой формы и массы

54. Объясняете, почему в кокильных отливках приливы и бобышки следует располагать на внутренних поверхностях отливки, а не на наружных?

Бобышки и приливы целесообразно располагать на внутренних поверхностях, формируемых обычно песчаными стержнями.

На наружной поверхности ребра, углубления приливы заклиниваются в кокиле, вызывают образование трещин в отливке и ускоряют изнашивание кокиля

55. В чем сложность изготовления в кокиле тонкостенных отливок?

Из-за значительной усадки литейных сплавов, что в отсутствие податливости формы приводит к образованию трещин.

56. Как вам представляется фундаментальная научно-техническая проблема совремнного литейного производства.

Получение отливок с заданными эксплутационными и технологическими свойствами

57. Почему ребра жесткости всегда тоньше стенок на которых они располагаются.

Чтобы устранить появление горячих трещин при переходе от толстой части отливки к тонкой

58. Как бороться с газонасыщенностью кокильных отливок.

Для преодоления этой проблемы делают вентиляционные каналы внутри кокиля, небольшие канала пропускают газы на не пропускают жидкость (в следствии высокого поверхностного натяжения жидкости)

59. Часто литниковая система ограничивает живучесть кокиля. Каким образом литейщики в таком случае повышают долговечность таких кокилей.

Первой из строя выходит литниковая система, поэтому используют одноразовые песчанно-глинястые или песчано-смоляные стержни.

60. Объясните, как изготовить заготовку коленчатого вала ДВС литьем в облицованый кокиль.

61. В чем сущность метода центробежного литья.

Изготовление отливки во вращающейся форме, когда заполнение формы и кристаллизация отливки происходит в поле центробежной силы.

62. Что такое центрифугирование; в каких случаях его рационально применять.

Центрифугирование – центробежное литье когда ось вращения формы не совпадает с осью отливки, внутренние полости образуют с помощью стержней, а металл заливают в центральный общий литник, из которого по радиально расположенным питателям за счёт вращения он попадает в полость формы.

63. В чем отличие шпиндельных, машин для центробежного литья от роликовых.

Для коротких заготовок (втулок) используют машины шпиндельного типа, в которых изложница консольно расположена на шпиндельном валу.

Для длинных заготовок (труб), используют машины, в которых изложницы расположены на роликовых опорах (опорных и приводных).

64. Какая из цилиндрических, поверхностей наружная или внутренняя втулчатой отливки будет накапливать неметаллические включении при изготовлении отливки на центробежной машине.

При отливке на центробежной машине неметаллические включения (примеси) будут накапливаться на меньшем радиусе т.е на внутренней

65. Напишите выражение для эффективной плотности расплава, используя понятие гравитационного коэффициента.

Pэф=p*(w2*r/g)

Где w2*r/g гравитационный коэффициент

66. В каких случаях, при центробежном литье рационально применять футерованные песчаноглинистой смесью литейные формы.

Трубы и другие изделия можно отливать центробежным способом, футированные песчаноглинистой смесью (форма служит очень долго, футеровка обеспечивает более медленное охлаждения отливки, т.о удается избежать отбела)

67. Назовите сущность процесса литья выжиманием. Какого вида отливки наиболее рационально изготавливать таким методом.

Жидкий металл заливается в металлоприемник литейной машины. Затем подвижную полуформу поворачивают и жидкий металл поднимается в установке, заполняя полость между полуформами и боковыми щеками, закрывающими установку с торцов. К моменту окончания сближения полуформ (щёк) расстояние между ними соответствует толщине тела отливки, а излишек металла сливается из установки в специальный приемный ковш. После затвердевания отливки подвижная полуформа возвращается в исходное положение, а отливка извлекается из установки.
Литье выжиманием используют для получения тонкостенных крупногабаритных отливок панельного типа и оболочек размером до 1000 х2500 хЗООО мм с толщиной стенки 2,5—5 мм. Литьем выжиманием изготовляют обычно отливки из алюминиевых сплавов АЛ2, АЛ4, АЛ9, а также магниевых сплавов Мл5, Млб.

68. Назовите самый точный метод литья, применяемый современной практикой. Аргументируйте свой выбор.

Литье под давлением.

Металл подается в разъемную металическую форму под давлением что позволяет максимально приблизить размеры отливок к размерам детали. За счёт давления получается высокая точность и чистота поверхности.

69. Литье вакуумным всасыванием; вычислите максимальную высоту чугунной отливки, изготовленной по указанной технологии.

h max = 760 * 13.6  /  pМе    [мм]

Плотность чугуна = 7,0 г/см3

70. Назовите главный недостаток литьевых машин с горячей камерой сжатия

Ограниченный ресурс поршневого узла ?????

71. Каким образом современная литейная практика избавляемся от газовоздушой пористости отливок при литье под давлением.

Наличие газовоздушной пористости снижает пластичность материала отливки, геометричность и затрудняет термическую обработку

Кислород дозаторы

72. При литье на поршневых машинах с "холодной" камерой сжатия находят применение два технологических режима:

- режим "максимального трения", /питатель пережат, сечение

уменьшено /

- режим"минимального трения", /питатель открыт, сечение

увеличено /

Какой из режимов литья рационально использовать при изготовлении

сложной по конфигурации тонкостенной отливки.

Режим максимального трения, чтобы металл не потерял текучесть, входя в пресс-форму.

73. При изготовлении стержней из песчаноглинистой стержневой смеси в последнюю добавляют древесные опилки. С какой целью это

делается.

Для обеспечения податливости стержней в стержень вводят древесные опилки. (и торф)

74. Как удаляют стержни, /песчаные, разовые/ из готовых отливок.

Выбивают

75. Одну и туже деталь изготовили по двум технологиям:

I/ литьем в ПГФ из стали 35Л;

2/ обработкой резанием на станках из круглого проката, сталь 35.

Объясните, какую разницу в структурах 1-й и 2-й деталей мы ожидаем обнаружить в результате металлографических исследований.

76. Чем определяется оптимальная высота стояка в литниковой системе.

В зависимости от массы отливки и ее высоты ??

77. Почему отливки сложной конфигурации с большим количеством выступающих частей рекомендуется отливать в спекаемые песчаносмоляные формы?

Потому что это технология позволяет достаточно точно повторить деталь. Можно делать отливку с острыми углами. ??

78.  Почему поверхность разъема МФ /модели-формы/ рационально выбирать перпендикулярно наименьшему габариту детали?

79.  Зачем добавляют воду в песчаноглинистую формовочную смесь?

80. Каким образом литейщики борются с образованием "корольков", /застывших капель металла/ на поверхностях отливки.

Уменьшают высоту струи заливки

81. В каких случаях и для чего литейная практика применяет "жеребейки".

Жеребейка это металлическая опора, поддерживающая стержень внутри литейной формы; расплавленный металл распологается вокруг жеребейки и сплавляется с конечной отливкой. Сплав для изготовления жеребейки обычно выбирают в соответствии с заливаемым в форму сплавом.

82. Перечислите способы литья, в которых выход годного может достигать 100%.

Литье вакуумным всасыванием

83. Какие стержни и для чего "подрывают" в технологическом процессе кокильного литья.

Металлические стержни. В процессе затвердевания и охлаждения отливки, после того как отливка приобретет достаточную прочность металлические стержни подрывают, т.е. частично извлекают из отливки для избежание прилипания стержня к детали

84. Что такое "отбел с поверхности"; при литье каких сплавов в кокиль он наблюдается.

Отбел - получают путём быстрого охлаждения поверхностного слоя отливки. Наблюдаеться при литья сплавов из серых чугунов

85. Почему литниковую систему кокиля рационально размещать в стержнях?

Чтобы повысить долговечность кокилей. Первой из строя выходит литниковая система, поэтому используют одноразовые песчанно-глинястые или песчано-смоляные стержни.

86. В песчаноглинистые стержневые смеси, литейщики добавляют древесные опилки. Объясните, зачем они это делают?

Древесными опилками, шлаком засыпают середину массивных стержней, что повышает их податливость и газопроницаемость.???

87. Каким способом технолог-литейщик определяет эффективность работы спроектированной им прибыли непосредственно на чертеже.

88. Что лучше: формовка в двух опоках или в трех и почему?

89. Зачем при заливке формы на верхнюю опоку часто устанавливают груз?

Груз устанавливают для избегания приподнимания верхней опоки т.к при заливке форма подвергается давлению жидкого металла, который. стремиться приподнять верхнюю опоку.

90. Что такое прибыль и каково её назначение.

Прибыль — компактный прилив на поверхности отливки (спец технологический напуск), предназначенный для её питания во время остывания и затвердевания сплава. Располагают над массивными частями отливок.

91. Сравните способы литья под давлением на поршневых машинах и центробежного литья по качеству металла. При каком из способов литья качество металла будет выше и почему?

92. Почему шлакоулавитель прорезается в верхней полуформе, а питатель - в нижней ?

93. Извечная проблема литейщиков - заполняемость формы. Назовите пути решения этой проблемы в литейном производстве.

94. Одна из заповедей отечественных умельцев-литейщиков, дошедшая до нас из глубины веков, гласит: "Плавь горячо, но лей –холодно" Объясните смысл этой рекомендации.

При высокотемпературном режиме плавки угар элементов снижается. Этим объясняется первая часть одного из принципов, сформулированных литейщиками прошлого – «плавь горячо, - лей холодно».